项目公示信息

项目名称：柔性智能载体材料的设计与合成及其应用研究

完成单位：陕西师范大学

完成人：雷忠利、刘江涛、杨红

项目简介：

本项目属于化学化工领域高分子材料化学方向的应用基础研究。在国家自然科学基金（51373093）的资助下，从研究柔性智能载体材料的设计合成及其应用的角度出发，开展了环境响应型嵌段共聚物载体材料、功能性聚合物-无机复合材料、纳米复合材料的相关研究。主要研究内容如下：

1.环境响应型嵌段共聚物设计与合成及应用

a.环境响应型嵌段共聚物的设计与合成； b.环境响应型嵌段共聚物结构表征； c.环境响应型嵌段共聚物自组装行为研究； d.环境响应型嵌段共聚物载体固定化酶性能研究。

2.聚合物-无机复合材料的设计与合成及应用

a.聚合物-无机复合材料的设计与合成； b.聚合物-无机复合材料结构表征； c.聚合物-无机复合材料载体固定化酶性能研究； d.聚合物-无机复合材料负载药物性能研究。

3.纳米复合材料设计与合成及性能研究

a.纳米复合复合材料的设计与合成； b.纳米复合材料结构与性能的表征。

成果的主要创新性：

1.通过现代纳米材料技术和生物固定化技术相结合，研究新型的固定化酶载体材料，为酶营造一种生物友好的微环境，提高固定化酶的活性。作为有机载体之一的环境响应型高分子载体，能够感知外界刺激并作出结构与形貌上的相应改变，从而实现固定化酶的均相催化和异相分离，改善酶的稳定性和重复使用性。如：

（1）Janus不对称的结构与功能性，使其在构筑自组装体系中具有巨大的应用前景。设计合成了温度和pH双重敏感的Janus型超分子聚合物β-CD-(PNIPAAm)4/Ad-(PMAA)7，通过紫外吸收光谱证实了所合成的超分子体系具有温度和pH双重环境响应的特性，在缓冲溶液中该超分子可自组装成以客体分子为核，主体分子为壳的球状胶束。在温度为35°C时，又可形成以主体分子为核，客体分子为壳的球状胶束（J. Mater. Chem. A. 2015， 3，17098-17105. SCI 一区， IF=9.931）。

进一步设计合成了温度、pH和光多重响应的智能型超分子聚合物β-CD-(PNIPAAm)4-Azo-(PMAA)7，研究了该超分子聚合物在水溶液中的自组装行为。结果表明，在pH=5.4时，该超分子聚合物形成了以主体分子为壳，客体分子为核的球状胶束；在温度为35°C时，该超分子聚合物自组装成以主体分子为核，客体分子为壳的球状胶束；通过紫外光照射能够可逆地转变胶束的形貌（New J. Chem. 2016， 40，6825-6833. SCI 三区， IF=3.201）。

（2）特定结构的嵌段共聚物不仅能成为固定化酶的载体，还可以实现酶分子与载体结合位点的可控性。设计合成了一种具有pH和光双重响应的智能型聚合物mPEG-ONB-PMAA-PS，通过物理包埋的方法将淀粉酶包埋于胶束内部，通过调节pH和光照，改变酶与底物的接触几率，实现酶活性的调控（Mater. Sci. Eng. C. 2017， 71， 75-83. SCI 二区， IF=5.080）。

（3）现有的酶固定化的载体结合位点较少。增加载体材料结合位点，可大大提高载体材料与生物酶的结合力，亦可提高固定化酶的稳定性和操作性。设计合成了一种基于温度、光和pH刺激响应的聚合物纳米载体材料PCL-hv-PNIPAAm@PCL-PMAA，丰富的羧基、羟基官能团通过静电吸附作用将果胶酶固定在该载体上，通过pH、温度、光的改变来调控载体材料的形貌，间接控制固定化酶的催化活性。该载体材料大幅度提高了酶的储存稳定性以及重复利用性，为酶催化的工业化应用提供了新的思路（Biochem. Eng. J. 2017， 121， 188-195. SCI 二区， IF=3.226）。

（4）β-环糊精是一侧具有7个初级的羟基，另一侧具有14个次级羟基的3D结构，常用来构造具有不对称结构的多臂聚合物。基于此，设计合成了pH响应的星型聚合物(N3)7-β-CD-(PAA)14，通过共价键偶联负载果胶酶，研究了链段构象变化对酶活性的影响。结果表明，该星型聚合物具有反应位点多、几何对称性好、外围含有大量官能团、分子内存在空腔、流体力学性能良好、不易结晶等优点，可用作良好的酶固定化的载体（Biotechnol. Appl. Biochem. 2016， 64，187. SCI三区， IF=1.440）。

2. 无机载体材料与传统聚合物载体材料能形成互补体系，利用形貌可调控的聚合物对传统无机载体材料改性修饰，制备兼具两者优良特性的复合载体材料。

（1）中空磁性纳米颗粒由于内部巨大的空间、低密度、高表面积、可控的结构、良好的磁性等优点常用作多功能的药物载体材料。但由于自身易发生团聚而在生理环境下形成沉淀，阻碍了它的生物应用。使用模板法一步合成了尺寸可控的Fe3O4/SiO2中空磁性微球，并将具有生物可降解性的两亲性嵌段聚合物PEG-PLA修饰在微球表面，不仅减少了磁性微球团聚现象的发生，其良好的生物兼容性也使得整个体系不易被免疫系统识别。以顺铂作为载药模型，实现了药物靶向释放的目标（Compos. Part B-Eng. 2013， 54: 194–199. SCI二区，IF=4.920）。

（2）设计合成了磁性靶向的Fe3O4/SiO2中空微球作为药物载体。通过甲基化壳聚糖的包覆，避免了磁性微球的团聚及负载药物的泄露，在外部磁场的作用下实现了抗癌药物-顺铂在器官或组织的靶向控释（J Nanopart Res. 2014 16，2410， SCI二区，IF=2.333）；将该磁性复合材料用于固定化酶的研究，实现酶的靶向运输及回收（Surf. Coat. Tech. 2015， 271(4):2-7. SCI三区， IF=2.923）

（3）设计合成了两亲性嵌段共聚物聚乙二醇-聚乳酸修饰的磁性中空复合微球（HMS@PLA-PEG），并将HMS@PLA-PEG负载造影剂碘氟醇，利用紫外-可见分光光度计研究了该功能化复合微球的药物释放行为。结果表明，通过HMS@PLA-PEG负载碘氟醇可延长药物在体内的循环时间。（J. Appl. Polym. Sci. 2017， 134， 44914. SCI四区，IF=1.901）。

3.两亲嵌段共聚物可以自组装形成纳米胶束。外壳良好的亲水性，在水中延伸，具有很好的柔性，提供一定的空间稳定效应。内核疏水片段一般具有较高的玻璃态转化温度，在常温下具有类似固体的性质，即具有刚性结构，使胶束具有高度的动力学稳定性。以自组装嵌段共聚物为软模板制备了形态有序的金属、半导体纳米粒子。如：

（1）使用ATRP方法合成了温敏性两亲嵌段共聚物PS-b-PNIPAM，以其在水中自组装成的胶束作为软模板，PEI作为银纳米粒子和PS-b-PNIPAM的交联剂以及银纳米粒子的还原剂，合成稳定的复合纳米粒子PS-b-PNIPAM/Ag（Mater. Lett. 2009， 63， 975-977. SCI二区，IF=2.687）；使用ATRP方法合成了嵌段共聚物PS-b-PAA，此嵌段共聚物在水溶液中形成表面富含羧基的胶束，负电的羧基为带有正电荷聚电解质的吸附提供了条件。采用静电吸附的方法对PS-b-PAA进行了聚电解质-金属离子（PEI-Ag+）的表面修饰并原位还原生成分散均匀的银纳米粒子（Colloid. Surface. A. 2008， 317， 705-710. SCI三区，IF=4.294）；以聚乙二醇/聚丙烯腈嵌段共聚物PAN-b-PEG-b-PAN为稳定剂，在超声辐照下制备了分散性较好、尺寸均匀的立方相纳米银颗粒（Mater. Lett. 2006， 60， 2256-2260. SCI二区，IF=2.687）；以嵌段共聚物PS-b-PAA为稳定剂，在超声辐照下成功地制备了分散性较好、尺寸较均匀的立方相纳米银颗粒（Mater. Lett. 2008， 62， 1424-1426. SCI二区， IF=2.687）。结果表明，聚合物的引入，对纳米银颗粒起到了很好的分散保护作用。

（2）采用ATRP技术合成了含有腈基的嵌段共聚物PAN-b-PEG-b-PAN，以其在DMF和水中自组装成的胶束作为软模板，利用Zn2+与胶束表面-CN的配位作用原位生成ZnSe纳米粒子，反应过程中强的配位作用有效地避免了纳米粒子的团聚。射线衍射和透射电镜分析结果表明纳米粒子为立方相晶体结构，复合胶束粒径大约在60 nm左右（Mater. Lett. 2008， 62， 3694-3696. SCI二区，IF=2.687）；结合静电吸附与ATRP方法，利用嵌段共聚物PEI-b-PAN对多壁碳纳米管进行修饰，使碳纳米管表面功能基团分布均匀从而实现半导体CdSe的均匀分散（Colloid. Surface. A. 2008， 324， 131–136. SCI三区，IF=4.294）。

本项目所关联研究成果先后在国际著名的SCI源期刊《Journal Material Chemistry A》、《Materials Science and Engineering C》、《Biochemical Engineering Journal》、《Composites Part B: Engineering》、《Journal of Nanoparticle Research》和《Materials letters》等杂志上发表研究论文22篇，其中SCI一区论文1篇，SCI二区论文9篇，SCI三区论文8篇，SCI四区论文4篇，申请并获得了中国发明专利2项。本项目成果公开发表后，受到了国内外学术界的较高关注和企业界的关注，22篇研究论文被SCI收录，这些论文在SCI源期刊中共被引用177多次，同时专利被相关企业关注并正在生产转化中，充分说明了本项目研究工作的影响度。

主要知识产权目录（15篇代表作及专利、计算机软件著作权等）：

## 主要论文专著目录（限15条）

| ## 序号 | ## 论文专著名称 | ## 刊名 | ## 第一完成单位 | ## 作者（ | ## 年卷页码 | ## 发表时间 | ## 通讯作者 | ## 第一作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Synthesis of a smart Janus-like supramolecular polymer based on the host–guest chemistry and its self-assembly | J Mater Chem.A | 陕西师范大学 | Long Yang（杨龙）,Yinzhou Guo（郭寅周）,Zhongli Lei（雷忠利） | 2015, 3, 17098–17105 | 2015年 7月 | 雷忠利 | 杨龙 |
| 2 | Synthesis of the light/pH responsive polymer for immobilization of α-amylase. | Mater Sci Eng.C. | 陕西师范大学 | Long Yang（杨龙）, Ming Lei（雷鸣）, Min Zhao (赵敏),Hong Yang（杨红）,Hong Zhang（张红）,Yan Li（李燕）,Kehu Zhang（张克虎）,Zhongli Lei（雷忠利） | 2017, 71, 75-83 | 2017年 2月 | 雷忠利 | 杨龙 |
| 3 | Preparation and characterization of hollow Fe3O4/SiO2@PEG–PLA nanoparticles for drug delivery. | Compos. Part B-Eng. | 陕西师范大学 | Haijuan Deng, （邓海娟）Zhongli Le.（雷忠利） | 2013, 54， 194–199 | 2013年 11月 | 雷忠利 | 邓海娟 |
| 4 | Superhydrophobicity of superparamagnetic nanocomposite modified with polystyrene. | Appl. Surf. Sci. | 陕西师范大学 | Jingjing Zhang, Zhongli Lei（雷忠利）. | 2012, 258 , 5080–5085 | 2014年 4月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| 5 | Synthesis of stimuli-responsive support material for pectinase immobilization and investigation of its controllable tailoring of enzymatic activity. | Biochem. Eng. J. | 陕西师范大学 | Yinzhou Guo（郭寅周）, Jiangtao Liu（刘江涛）, Kehu Zhang （张克虎）, Honghong Zhang （张红红）, Yan Li （李燕）, Zhongli Lei （雷忠利） | 2017, 121, 188-195 | 2017年 2月 | 雷忠利 | 郭寅周 |
| 6 | Formation of Ag nanoparticles within the thermosensitive hairy hybrid particles. | Mater. Lett. | 陕西师范大学 | Zhongli Lei（雷忠利）, Na Li（李娜）, Lin Lin（林琳）, Yongming Jia（贾永明）, Xiaolong Pang（庞晓龙）, Na Ren（任娜）. | 2009, 63, 975-977. | 2009年 5月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| 7 | Reverse Micelle Synthesis and Characterization of ZnSe Nanoparticles. | Mater. Lett. | 陕西师范大学 | Zhongli Lei（雷忠利）, Xiangyu Wei（魏向禹）, Shuxian Bi（毕淑娴）, Rongjian He（何荣建）. | 2008, 62, 3694-3696. | 2008年8月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| 8 | Synthesis of different crystalline silver nanocomposites stabilized by an amphiphilic block copolymer. | Mater. Lett. | 陕西师范大学 | Zhongli Lei（雷忠利）, Bing Hu（胡冰）, Hong Yang（杨红）. | 2008, 62, 1424-1426. | 2008年 3月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| 9 | Preparation of silver nanocomposites materials stabilized by an amphiphilic block copolymer under ultrasonic irradiation. | Mater. Lett. | 陕西师范大学 | Zhongli Lei（雷忠利）, Youhua Fan（范友华）. | 2006, 60, 2256-2260. | 2006年 8月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| 10 | Preparation and characterization of hollow magnetic composite nanoparticles for cisplatin delivery. | J Nanopart Res. | 陕西师范大学 | Ming Lei（雷鸣）, Ting Chao（钞婷）, Zhongli Lei. | 2014, 16, 2410. | 2014年 5月 | 雷忠利 | 雷鸣 |
| 11 | One-step synthesis of silver nanoparticles by sonication or heating using amphiphilic block copolymer as templates. | J. Colloid Interface Sci. | 陕西师范大学 | Zhongli Lei（雷忠利）, Liang Zhang（张亮）, Xiangyu Wei（魏向禹）. | 2008, 324, 216-219 | 2008年 9月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| 12 | Fabrications of CdSe composite by using the amphiphilic block copolymer as template. | J. Colloid. Interface Sci. | 陕西师范大学 | Zhongli Lei （雷忠利）, Xiangyu Wei（魏向禹）, Youhua Fan（范友华）, Yalan Liu（刘艳丽）, Shuxian Bi（毕淑娴）. | 2006, 304, 402-407. | 2007年 1月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| 13 | Amphiphilic core-shell particles as carrier systems for metallic nanoparticles. | Colloids Surf. A. | 陕西师范大学 | Zhongli Lei（雷忠利）, Xiangyu Wei（魏向禹）, Liang Zhang（张亮）, Shuxian Bi（毕淑娴）. | 2008, 317, 705-710. | 2008年 3月 | 雷忠利 | 雷忠利 |
| ## 14 | ## Preparation and characterization of carbon nanotubes-polymer/CdSe hybrid nanocomposites through combining electrostatic adsorption and ATRP technique. | ## Colloids Surf. A. | ## 陕西师范大学 | ## Zhongli Lei（雷忠利）, Xiangyu Wei（魏向禹）, Liang Zhang（张亮）, Shuxian Bi（毕淑娴） | ## 2008, 324, 131–136. | ## 2008年 ## 7月 | ## 雷忠利 | ## 雷忠利 |
| ## 15 | ## Synthesis of supramolecular polymer based on noncovalent “host–guest” inclusion complexation and its reversible self-assembly. | ## New J. Chem. | ## 陕西师范大学 | ## Long Yang（杨龙）,Ming Lei（雷鸣）, Min Zhao（赵敏）, Hong Yang（杨红）, Kehu Zhang（张克虎）, Hong Zhang（张红）, Yan Li（李燕） and Zhongli Lei（雷忠利） | ## 2016, 40, 6825-6833 | ## 2016年 ## 8月 | ## 雷忠利 | ## 杨龙 |

## 主要知识产权证明目录（限10条）

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 温敏性丙烯酰胺/N-异丙基丙烯酰胺复合微球的制备方法 | 中国 | ZL201110276947.1 | 2014-04-23 | 1388620 | 陕西师范大学 | 雷忠利；张晶晶；郝丽 | 有效 |
| 发明专利 | 一种证明金刚烷和-环糊精组装成功的方法 | 中国 | ZL201510967042.7 | 2018-03-06 | 2836003 | 陕西师范大学 | 雷忠利； 舒士倡； 杨红 | 有效 |